高迪晶城C区防水维修方案

一、屋面防水维修方案：

1.屋面因为有地砖面层，故维修需要将原地砖面层全部铲除清理干净，修补找平层并铺贴SBS改性沥青防水卷材，女儿墙侧上翻至四十公分高，涉及维修户数11户，涉及维修面积约640㎡（详见附图1、2）。

2.施工步骤：清除地砖—用堵漏宝和水泥砂浆修补找平层—4厚SBS改性沥青防水卷材—10厚低强度砂浆隔离层—50厚细石混凝土保护层。

附图：1                                       附图：2

3. SBS改性沥青防水卷材施工工艺：

3.1基层要求

3.1.1基层应清洁、无积灰、浮灰油污等；

3.1.2基层应干燥，含水率不大于9%；基层表面不应有尖状突起物、水泥疙瘩等异物；

3.1.3基层应平整，平整度2m内误差控制在5 mm之内。

3.2屋面卷材的配置

3.2.1卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置，使卷材长向与流水方向垂直，卷材搭接要顺流水坡方向，不应成逆向；

3.2.2先铺设高跨屋面，后铺下层的屋面，先铺设排水比较集中的部位（如排水、檐口、天沟等处）按标高由低向高的顺序铺设，如下图所示：

3.3涂刷冷底油

目的，清理基层灰尘，隔绝基层潮气，增强卷材和基层的粘结能力。基层处理完，基层含水率达到要求后，用长把排刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上，复杂部位用油漆刷刷涂，要求不露白，涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。

3.4附加层处理

附加层在做大面积卷材前完成，基层与突出屋面的结构(如女儿墙、天窗、变形缝、烟囱、管道等)相连的阴阳角；基层与檐口、天沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应做附加层。

3.5弹线定位

在基层上弹出基准线，把卷材试铺定位。

3.6热熔施工

用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热，待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上，如下图所示：

3.7热熔施工搭接处理

卷材的搭接宽度为长边不小于100mm，短边不小于150mm，搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜。然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好，如下图所示：

3.8铺贴平面和立面的卷材防水层

在铺平面与立面相连的卷材，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，不应空鼓。

3.9.屋面主要节点防水处理

3.9.1阴阳角防水做法

阴阳角处的基层处理后，先铺一层卷材附加层，附加层卷材要剪成下图所示形状，铺贴时要满粘在基层上。

3.10天沟、檐沟处理

天沟、檐沟与屋面交接处的附加层采用空铺法，空铺宽度不应小于200mm，卷材收头固定密封。如下图：

3.11无组织排水檐口处理

无组织排水檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法；卷材收头应固定密封，檐口下端应做防水处理。如下图所示：

3.12高低屋面变形缝处理

高低跨内排水天沟与立墙交接处，应采取能适应变形的密封处理，如下图所示：

3.13水落口

水落口周围直径500mm范围内坡度不小于5%，并用防水涂料涂封，其厚度不小于2mm。水落口与基层接触处，留宽20mm、深20mm凹槽，嵌填密封材料。如下图：

3.13.1横式水落口：

3.13.2竖式水落口：

3.14伸出屋面管道

3.14.1伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台，管道与找平层间设置一道凹槽，嵌填密封材料；防水层收头用金属箍箍紧，并用密封材料填严。如下图：

3.14.2出屋面管道卷材剪裁方法：

3.15屋面变形缝

变形缝内填充泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖，顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板。如下图：

3.16泛水构造：

3.16.1铺贴泛水处的卷材应采用满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。

3.16.2墙体为砖墙时，卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下，用压条钉压固定并用密封材料封闭严密，压顶应做防水处理（图5.4.3-1）；也可压入砖墙凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm，凹槽上部的墙体应做防水处理（图5.4.3-2）。

3.16.3墙体为混凝土时，卷材的收头可采用金属压条钉压，并用密封材料封固（图5.4.3-3）。

4.质量检查与要求

4.1所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标，应符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB50208-2008要求，产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。

4.2卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱折、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。

4.3卷材与穿墙管之间粘结牢固，卷材的末端收头部位，必须封闭严密。

4.4卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

5.安全、文明施工措施：

5.1施工人员必须佩戴安全帽，危险地带必须配备安全带。严禁施工人员清后施工。

5.2在施工工人进场前做好安全教育，并在施工中确定安全员，落实安全检查措施。

5.3严格施工用电安全保护工作，并在施工时应配备好灭火器材。

5.4大风或者大雨天气，为保证施工安全和施工质量，应停止施工。

二、 室内防水维修

1．三楼室内涉及维修户数9户，维修面积约400㎡，主要采用环氧树脂打针帷幕注浆法和高分子注浆法修补漏点（详见附图3、4）。

2．施工步骤：拆除天花板—找到漏水裂缝—安装针头—注入环氧树脂或高分子材料—第二天检查—没有问题恢复原貌。

附图：3

附图：4

三、伸缩缝维修

1.二楼伸缩缝要将地坪凿开，然后用柔性丙稀酸盐材料重新做防水，涉及面积约280㎡，防水做好后恢复地坪（详见附图5、6）。

2.施工步骤：地坪凿开--凿缝—用油麻丝填缝—封堵放置注浆头—丙稀酸盐注浆—清理现场—地平恢复原貌。

3.丙稀酸盐注浆方案：丙稀酸盐注浆是一种新型化学注浆堵漏技术，它采用双液注浆。将按比例称好的五种原料加水搅拌制成甲液，按比例称好的二种原料加水搅拌制成乙液，当两种液体混和后即发生聚合反应，30秒钟初凝，2-3分钟反应完毕，终凝成胶体。注浆采用水溶形式注入结构层，浆液粘度低，渗透性好，可注入0.1mm以下的裂缝；浆液可在潮湿、水速大、水量多条件下凝聚；凝胶还具有抗渗性好、遇水膨胀、耐侵蚀等特点，胶体抗压强度0.01-0.06MPa,抗拉强度为0.02-0.04MPa。

4.丙稀酸盐注浆法主要使用于漏水量较大、水流分散、不利于封堵裂缝及个别出水点、面。根据裂缝状况确定封堵位置。进行内部注浆，以封闭水流通道及裂缝，或使水流相对集中，便于封堵。丙稀酸盐浆注浆具体施工步骤：
    a.表面清洗：把裂缝左右约10cm的混凝土表面清洗干净，找到缝隙的位置及水源。
    b.割缝或钻孔：在渗水缝隙左右各3cm处用切割机割深为6-8cm的缝，为凿槽做准备。

c.凿槽/人工凿出深度为8cm(施工缝)或6cm(衬砌裂缝)的槽，一般凿成内大6cm外小4cm的倒梯形槽，保证外敷防水层有2-3cm厚。 
    d.预埋注浆管：针对于供水管道与埋套管缝之间漏水，先对漏水点凿毛深度不大于70mm，用水冲刷干净后,安装麻丝绳,再用封堵材料进行封堵预埋1-2个注浆管导流。

e.注浆：等封堵材料防水砂浆达到一定强度后，从注浆管注入浆液；根据旁边相应注浆管流出浆液情况判断注浆效果，力求浆液充满缝隙并分布均匀；注浆压力控制在0.3-0.4MPa，一般通过现场测试确定；注浆完成后，用铁丝扎牢注浆管口，以防浆液流出；等浆液硬结后，割断注浆管。

f.养护：在3天内进行喷水养护。

5.丙稀酸盐注浆原则：点漏注浆先注水量较小者，后注较大者；环向裂缝由下向上依次注浆；水平或斜裂缝由水量较小端向较大端注浆；面漏由周边向中心依次注浆。

6.丙稀酸盐注浆结束标准考虑因素：以表面渗漏水是否已经有效封堵为原则。注浆时的疏导封堵技术措施:在布孔上应考虑注浆时对已有渗漏水的封堵,在注浆时应进行疏导注浆,即先注稀浆,当渗漏水中有浆液溢出时则逐渐改变浆液浓度,调节浆液的凝胶时间,使渗漏水处通过注浆由内向外疏导封堵。如果注浆时部分渗漏点不能达到溢浆目的,则进行渗漏点设孔注浆,从而达到由外向内的浆液填充并封堵。

7.丙稀酸盐注浆材料优点：

a. 丙稀酸盐注浆材料的可灌性、凝胶时间可以按需要调节。

b. 丙稀酸盐注浆材料固化后收缩小，与混凝土粘结性能较好。

c. 丙稀酸盐注浆材料固结体有一定抗压抗拉强度，耐久性、稳定性好。

d. 丙稀酸盐注浆材料来源丰富，对环境污染少。

e. 丙稀酸盐注浆材料操作安全、方便，压注设备简单。

8.安全、文明施工措施：

8.1施工人员必须佩戴安全帽，危险地带必须配备安全带。严禁施工人员清后施工。

8.2在施工工人进场前做好安全教育，并在施工中确定安全员，落实安全检查措施。

8.3严格施工用电安全保护工作，并在施工时应配备好灭火器材。

8.4大风或者大雨天气，为保证施工安全和施工质量，应停止施工。

附图：5                                   附图：6

以上为外环北路810号屋面及室内和2楼连廊伸缩缝渗漏水维修方案，涉及总维修面积约1320㎡。

南通高迪晶城物业服务中心

2022-8-8